Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ

P.O. Box 138, 4770 AC

Rosendal, The Netherlands

T +31 (0)165 593 636

F +31 (0)165 593 600

Info.nl@ro-m.com

www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23

3545 Zelem

Halen, Belgium

T +32 (0)13 460 200

F +32 (0)13 460 201

Info.be@ro-m.com

www.ro-m.com

Rust -Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P. 60039 95322 St-Leu-La-Foret Cedex France

T +33 (0)1 30 40 00 44

F +33 (0)1 30 40 99 80

Info.fr@ro-m.com

www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Rotterdam House

116 Quayside

Newcastle, NE1 3DY

United Kingdom

T +44 (0)2476 717 329

F +44 (0)2476 718 930

Info.uk@ro-m.com

www.ro-m.com

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum Netherlands B.V. nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wyniknąć z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

KARTA TECHNICZNA FARBA TERMOODPORNA 1015/1078 (POD PĘDZEL)

OPIS

RUST-OLEUM Hard-Hat Farba Termoodporna 1015 i 1078 jest produktem termoodpornym opartym na modyfikowanej silikonem żywicy alkidowej.

ZALECANE STOSOWANIE

Farba termoodporna przewidziana jest do nakładania na nową, oczyszczoną lub wypiaskowaną stal na odpowiednio przygotowane podłoża takie jak kominki, urządzenia grzewcze, rury wydechowe itp.

Farba termoodporna jest przeznaczona do drobnych prac konserwujących i napraw.  Farba termoodporna zapewnia odporność termiczną do 750 oC (krótki czas narażenia) wewnątrz pomieszczeń, bądź na zewnątrz w zadaszonych pomieszczeniach.

DANE TECHNICZNE

Wygląd:					Matowa

Kolor: 					1015: Aluminium / 1078: Czarny

Gęstość:					1015: 1.10 kg/l   /  1078: 1.36 kg/l

Zawartość substancji stałych:		Aluminium: 47% objętości / Czarny: 40% objętości

Zalecana grubość powłoki:	35-40 µm na sucho, 85 µm na mokro

VOC (LZO):			 	1015: 458g/L max. / 1078: 416 g/L max.

Produkt gotowy do użycia:		1015: 458g/L max. / 1078: 416 g/L max.

Kategoria”				A/i

Limity EU:				600g/L (2007) / 500g/L (2010)

Czas schnięcia:                            		20 oC /50%RH

Dla dotyku:                                 		2 h

Dla użytku:                                 		8 h

Dla ponownego malowania:      		24 h

Pełna twardość:                          	24 godziny po osiągnięciu minimalnej temperatury pracy 150 oC.
Zaleca się stopniowo ogrzewać powłokę do temperatury 
150 oC (max. 50 oC na godzinę)

Odporność na wysokie temp.:  	Standardowo 600oC (w środowisku suchym) / Krótkotrwałe narażenie do 750 oC (w środowisku suchym)

Zużycie

Zużycie teoretyczne:			10-12,5 m²/l przy 35-40 µm na sucho.

Zużycie praktyczne:	zależy od wielu czynników, takich jak: typ i ilość substancji zanieczyszczających, ukształtowania powierzchni i straty materiału podczas aplikacji.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Usunąć smar, oleje i wszystkie inne zanieczyszczenia powierzchni odpowiednimi detergentami. Przepiaskować, lub wyczyścić papierem ściernym stare powłoki, aby zmatowić powierzchnię. Podczas aplikacji powierzchnia powinna być czysta i sucha.

SPOSÓB UŻYCIA

W calu zapewnienia jednolitości, produkt powinien zostać dokładnie wymieszany przed użyciem.

ROZCIEŃCZANIE I APLIKACJA

Pędzel:					Nie rozcieńczać

Wałek:	Nie rozcieńczać. Stosować wałki z włosiem poliamidowym (perlon 8-12 mm)

Czyszczenie:	Stosować rozcieńczalnik RUST-OLEUM 7301.

WARUNKI APLIKACJI

Temperatura powietrza, podłoża i materiału od +5(C do +35(C, wilgotność względna poniżej 85%. Temperatura podłoża musi być przynajmniej o 3(C wyższa od punktu rosy.

UWAGI

R RUST-OLEUM 1015/1078 jest produktem samo gruntującym  i nie powinien być nakładany na grunty lub p powłoki, które nie są termoodporne.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznać się z informacjami w ulotce i na puszce.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Zamknięte puszki można przechowywać 5 lat od daty produkcji w suchych, dobrze wietrzonych pomieszczeniach, bez dostępu promieni słonecznych, w temperaturach od  +5(C do +35(C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ

P.O. Box 138, 4770 AC

Rosendal, The Netherlands

T +31 (0)165 593 636

F +31 (0)165 593 600

Info.nl@ro-m.com

www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23

3545 Zelem

Halen, Belgium

T +32 (0)13 460 200

F +32 (0)13 460 201

Info.be@ro-m.com

www.ro-m.com

Rust -Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P. 60039 95322 St-Leu-La-Foret Cedex France

T +33 (0)1 30 40 00 44

F +33 (0)1 30 40 99 80

Info.fr@ro-m.com

www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Rotterdam House

116 Quayside

Newcastle, NE1 3DY

United Kingdom

T +44 (0)2476 717 329

F +44 (0)2476 718 930

Info.uk@ro-m.com

www.ro-m.com

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum Netherlands B.V. nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wyniknąć z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.